柱塞杆、不锈钢合金单向阀、不锈钢合金钢球技术要求

- 技术要求：柱塞杆：柱塞杆直径∮85（-0.04，-0.05）mm，长度240mm；∮75（-0.04，-0.05）mm，长度240mm；∮58（-0.04，-0.05）mm，长度237mm；∮60（-0.04，-0.05）mm，长度266mm；对表面进行淬火处理，光洁度0.1，耐酸碱腐朽，对所有柱塞杆表面进行镀铬处理，镀铬层深0.1mm-0.15mm；不锈钢合金单向阀按提供的样品制作；不锈钢合金钢球：硬度HRC50-52。

- 供货周期：合同生效50天内到货。

2.在正确安装、使用条件下，乙方负责质保一年。

3. 验收方式、方法及提出异议的期限：货到甲方工厂，甲方一周内完成外在质量到货尺寸验收；内在质量使用过程验收；2024年9月10日前有异议甲方书面通知乙方 。

4. 付款方式：100%电汇。货到甲方经验收合格，甲方凭乙方提供13%的增值税发票，甲方支付乙方货款总额50％以内的资金（银行转账）；正常使用50天无质量问题，2024年10月1日前付款40%以内的资金（银行转账）；2025年7月1日前无质量问题付清余款。